8.3 Schlüter-KERDI-FIX

Raccordo con elementi fissi 5 cm:

Consumo/m ca. = 45 g

Resa/cartuccia = 10 m

# Panoramica del prodotto

Dati tecnici:

Colore:	 						grigio / bianco brillante

Materia prima di base:					Silyl Modified Polymer (SMP)

Peso specifico:						ca. 1,5 g/ml

Solventi:							0%

Isocianati:							0%

Sostanza secca:						ca. 100%

Resistenza al taglio legno di faggio/legno di faggio:	ca. 3 N/mm2

Resistenza al taglio alluminio/alluminio: 			ca. 2 N/mm2

Allungamento alla rottura: 					ca. 200%

Formazione di pellicola: 					ca. 10 minuti

Essiccamento in profondità: 				3 mm ogni 24 ore

Movimento totale ammesso: 				ca. 20%

Temperatura di applicazione: 				non applicare al di sotto dei + 5 °C

Resistenza termica: 					da - 40 °C a +100 °C, per brevi periodi + 180 °C (max. 30 minuti)

Resistenza all‘umidità: 					ottima

Resistenza al gelo: 						insensibile al gelo

Cartuccia: 							420 g (290 ml)

Tubo: 								145 g (100 ml)